insulTop 15

Thermische onderlaag voor chape

Beschrijving voor het lastenboek (versie 05/2022)

Nota :	De teksten tussen [ ... ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd worden.

De teksten tussen « ... ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de kenmerken van het project.

1. ALGEMEEN PRINCIPE

De [ ... insulco insulTop 15 ... ] onderlaag heeft als doel voor een thermische ontkoppeling te zorgen en een bescherming tegen stijgend vocht. Het zal op de vloer van het gelijkvloers geplaatst worden onder een chape van 8 cm dikte.

De zwevende chape uitgevoerd op de thermische onderlaag mag geen enkel contactpunt hebben met de structuur van het gebouw, de muren, de betondal, enz.

2. MATERIAAL

De thermische isolatie onder chape zal verbeterd worden door de plaatsing van een isolerende mat [ … van het type insulco insulTop 15 ... ] met een dikte van minimum 15 mm.

Het thermische membraan zal bestaan uit een zilvergrijs polyolefineschuim met gesloten cellen dat fysisch vertakt werd zonder chemische toeslagstoffen. Deze laag zal een minimale dichtheid moeten hebben van 30 kg/m³.

Een zelfklevende tape [ ... van het type insulco Stickeltape ... ] van minimum 75 mm breedte zal door de producent van het membraan bij elke rol [ ... insulco insulTop 15 ... ] bijgeleverd worden om perfecte dichte verbindingen tussen de stroken te verzekeren.

Geplaatst in één enkele laag zal het [ ... insulco insulTop 15 ... ] membraan een thermische weerstand (R) van minimum 0,42 m² K/W hebben.

Geplaatst in een dubbele laag zal het [ ... insulco insulTop 15 ... ] membraan een thermische weerstand (R) van minimum 0,84 m² K/W hebben.

De [ ... insulco insulTop 15 ... ] thermische onderlaag zal een lambda waarde van maximaal 0,0356 W/m.K hebben. Zijn thermische isolatiewaarden zullen door de drie Belgische gewesten erkend zijn en teruggenomen zijn in de lijst van de officiële " EPB-productgegevens" om gebruikt te kunnen worden in het kader van de EPB-berekeningen.

De producent van de thermische onderlaag zal een recent rapport van het WTCB ter beschikking moeten stellen waarin de aangekondigde prestaties worden bevestigd. Het product zal ook over een gunstig VOS-emissie testrapport moeten beschikken.

Een staal zal ter goedkeuring aan de verantwoordelijke architect worden voorgelegd.

3. PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Voorbereiding

Bij het kruisen van leidingen, uitvlakken met cement of zand zodanig dat er geen lege ruimte zal overblijven onder het membraan.

3.2.a. Plaatsing van de onderlaag in één enkele laag

Het [ ... insulco insulTop 15 ... ] membraan moet uitgerold worden, rand tegen rand, zonder overlapping.

3.2.b. Plaatsing van het membraan in een dubbele laag

De eerste laag van het [ ... insulco insulTop 15 ... ] membraan moet uitgerold worden, rand tegen rand, zonder overlapping. De tweede laag gekruist op de eerste laag uitrollen zonder overlapping.

De voegen perfect afdichten over de hele lengte met behulp van de zelfklevende [ ... insulco Stickeltape ... ] band die door de producent van het membraan zal worden meegeleverd.

Verticale leidingen van de verwarming of sanitair moeten steeds zorgvuldig geïsoleerd worden van de chape waar ze doorheen gaan met behulp van ter plekke gemaakte moffen [ ... uit de insulco Lfoam randstrook ... ].

« ...

Vloerverwarming.

Het vloerverwarmingssysteem zal bovenop het [ ... insulTop 15 ... ] membraan geplaatst worden. De leidingen worden vastgehouden « ... in een soepel gestructureerd membraan, op een krimpnet, enz. ... » of met elke andere plaatsingsmethode die bedoeld is om zwevend geplaatst te worden. De buizen mogen in geen enkel geval vastgehecht worden doorheen de onderlaag.

… »

3.3. Randstrook

De verbinding tussen de [ ... insulco insulTop 15 ... ] onderlaag en de muur zal verzekerd zijn door de [ ... zelfklevende insulco Lfoam ... ] randstrook. Het laat toe dat de zwevende chape en de afgewerkte vloer geen enkel lateraal contactpunt hebben met de muur. Het overschot van de randstrook dat uit de chape steekt mag pas na het plaatsen van de definitieve vloerbedekking afgesneden en verwijderd worden.

Voor meer informatie over de randstrook, zijn kenmerken en zijn juiste uitvoering, moet men zich verwijzen naar de [ ... insulco Lfoam ... ] lastenboekbeschrijving.

3.4. Uitvoering van de chape

Alvorens de chape te gieten moet men een perfecte dichting van de onderlaag verzekeren, indien nodig, met behulp van een polyethyleen film.

Het [ ... insulco insulTop 15... ] membraan zal bedekt moet zijn met een versterkte chape van ongeveer 8 cm dikte.

Pas na het plaatsen van de finale vloerbedekking zal het overschot van de [ ... insulco Lfoam ... ] randstrook afgesneden mogen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de regels van de kunst. Voor België, raadpleeg de aanbevolen werkwijzen voor een goede uitvoering van de chape die beschreven worden in de TV’s 189 en 193.