insulit 55+

Akoestische onderlaag voor chape

te plaatsen in één enkele laag of in een dubbele laag

Beschrijving voor het lastenboek (versie 05/2022)

Nota :	De teksten tussen [ ... ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd  worden.

De teksten tussen « ... ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de kenmerken van het project.

1. ALGEMEEN PRINCIPE

De [ ... insulco insulit 55+ ... ] onderlaag heeft als doel de overdracht van contactgeluiden tussen verdiepingen te beperken door een scheiding tussen de zendruimte en de structuur van het gebouw te creëren. Om dit te bereiken moet er een zwevende chape uitgevoerd worden die bestaat uit een hard element (chape) geplaatst op het akoestisch membraan (vering) dat op een hard element (betonbalken, betondal, vloer, enz.) wordt geplaatst. De zwevende chape mag geen enkel contactpunt hebben met de structuur van het gebouw, de muren, de uitvullaag, enz.

Plaatsing in één laag:

Plaatsing in dubbele laag:

2. MATERIAAL

De isolatie van contactgeluiden bij betonnen vloeren zal verkregen woren door het plaatsen, onder een chape in licht beton, van een isolerende mat [ ... van het type insulco insulit 55+ ...] « ... in één enkele laag of in een dubbele gekruiste laag ... » die een dikte gelijk of groter aan 5,5 mm onder 1,5 kPa zal moeten hebben.

Het akoestisch membraan zal bestaan uit een zilvergrijs polyolefineschuim met gesloten cellen dat fysisch vertakt werd zonder chemische toeslagstoffen. Het zal een dikte van minimum 5,5 mm hebben, een minimale dichtheid van 30 kg/m³ en aan één kant een piramidale structuur. De kant met de piramidale structuur zal altijd naar beneden gericht worden.

De producent van het membraan zal in elke rol een tape in papier gevoegd hebben die gebruikt zal worden om de overlappingen vast te houden.

Het akoestisch membraan zal getest zijn geweest volgens de laatste normen die van kracht zijn en zal over recente testrapporten beschikken. Minstens één van de akoestische tests moet uitgevoerd zijn bij het WTCB op een naakte betondal, zonder uitvullaag.

Geplaatst in één enkele laag, op een naakte betondal zonder uitvullaag, zal de [ ... insulco insulit 55+ ... ] onderlaag een bruto akoestische verzwakking (∆Lw) van 22 dB moeten bieden en een vermindering van het contactgeluidsniveau (∆L) van ± 9,3 dB bij 250 Hz, ± 19,8 dB bij 500 Hz, ± 35,8 dB bij 1250 Hz en ± 62,9 dB bij 4000 Hz. In één enkele laag zal zijn dynamische stijfheid (s't) kleiner of gelijk aan 61 MN/m³ zijn.

Geplaatst in een dubbele laag, op een naakte betondal zonder uitvullaag, zal de [ ... insulco insulit 55+ ... ] onderlaag een bruto akoestische verzwakking (∆Lw) van 24 dB moeten bieden en een vermindering van het contactgeluidsniveau (∆L) van ± 13,9 dB bij 250 Hz, ± 27,3 dB bij 500 Hz, ± 46,6 dB bij 1250 Hz en ± 62,9 dB bij 4000 Hz. In een dubbele laag zal zijn dynamische stijfheid (s't) kleiner of gelijk aan 39 MN/m³ zijn.

De [ ... insulco insulit 55+ ... ] onderlaag zal een thermische weerstand (R) hebben van 0,15 m² K/W in één enkele laag en 0,30 m² K/W in een dubbele laag. Zijn thermische isolatiewaarden zullen door de drie Belgische gewesten erkend zijn en teruggenomen zijn in de lijst van de officiële "EPB-productgegevens" om gebruikt te kunnen worden in het kader van de EPB-berekeningen.

De producent van de akoestische onderlaag zal een recent akoestisch rapport van het WTCB ter beschikking moeten stellen waarin de aangekondigde prestaties bevestigd worden. Het product zal ook over een gunstig VOS-emissie testrapport moeten beschikken.

Een staal zal ter goedkeuring aan de verantwoordelijke architect worden voorgelegd.

3. PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Voorbereiding

Een uitvullaag zal uitgevoerd worden om leidingen en andere buizen te bedekken. Deze uitvullaag kan uitgevoerd worden met behulp van een « ... thermisch beton of ieder ander evenwaardig mengsel ... » die een thermische isolatie tussen verdiepingen zal bieden.

« ... Indien de uitvoering van een uitvullaag onmogelijk is, zal de [ ... insulco insulit 55+ ... ] onderlaag rechtstreeks op de technische leidingen ontrold worden. De betondal moet vlak zijn en zorgvuldig geborsteld worden. Bij het kruisen van leidingen, uitvlakken met cement of zand zodanig dat er geen lege ruimte overblijft onder het insulit membraan. ... »

3.2.a. Plaatsing van het membraan in één enkele laag

Het [ ... insulco insulit 55+ ... ] membraan zal uitgerold moeten worden met de piramidale kant naar de vloer gericht en met een overlapping van 5 tot 10 cm tussen de stroken. De overlappingen zullen verzekerd worden met behulp van de tape in papier die bij de rollen wordt meegeleverd (om de 1 m, 30 cm plakband haaks op de overlappingen aanbrengen). De onderlaag zal ±15 cm opgetrokken worden tegen de muren.

Verticale leidingen van de verwarming of sanitair zullen steeds zorgvuldig geïsoleerd moeten worden van de chape waar ze doorheen gaan met behulp van ter plekke gemaakte moffen [ ... uit insulco insulit 55+ ... ].

3.2.b. Plaatsing van het membraan in een dubbele laag

De eerste laag van het [ ... insulco insulit 55+ ... ] membraan zal rand tegen rand uitgerold moeten worden, zonder overlappingen, met de piramidale kant naar de vloer gericht. De tweede laag zal uitgerold worden met de piramidale kant naar beneden gericht, en met een overlapping van 5 tot 10 cm tussen de stroken. De overlappingen zullen verzekerd worden met behulp van de tape in papier die bij de rollen wordt meegeleverd (om de 1 m, 30 cm plakband haaks op de overlappingen aanbrengen). De bovenste dikte van de [ ... insulco insulit 55+ ... ] onderlaag zal ± 15 cm opgetrokken worden tegen de muren.

Verticale leidingen van de verwarming of sanitair zullen steeds zorgvuldig geïsoleerd moeten worden van de chape waar ze doorheen gaan met behulp van ter plekke gemaakte moffen [ ... uit insulco insulit 55+ ... ].

« ...

Vloerverwarming

Het vloerverwarmingssysteem zal bovenop het [ ... insulco insulit 55+ ... ] membraan worden geplaatst. De leidingen worden vastgehouden « ... in een soepel gestructureerd membraan, op een krimpnet, enz. ... » of met elke andere plaatsingsmethode die bedoeld is om zwevend geplaatst te worden. De buizen zullen in geen enkel geval mogen vastgehecht worden doorheen de onderlaag.

... ».

3.3. Uitvoering van de chape

Alvorens de chape te gieten zal men een perfecte dichting van de onderlaag moeten verzekeren, indien nodig, met behulp van een polyethyleen film.

Het [ ... insulco insulit 55+ ... ] membraan zal bedekt worden met een versterkte chape van minimum 5 cm dikte bij een plaatsing in één enkele laag, en minimum 6 cm dikte bij een plaatsing in een dubbele laag.

Pas na het plaatsen van de finale vloerbedekking zal het overschot van de onderlaag afgesneden mogen worden. De plint zal lichtjes hoger dan de vloerbedekking geplaatst worden om iedere laterale akoestische overdracht te vermijden. Vervolgens zal er onder de plint een soepele voeg uitgevoerd worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de regels van de kunst. Voor België, raadpleeg de aanbevolen werkwijzen voor een goede uitvoering van de chape die beschreven worden in de TV’s 189 en 193.