insulit Bi+8

Akoestische onderlaag voor chape

Beschrijving voor het lastenboek (versie 05/2022)

Nota :	De teksten tussen [ ... ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd  worden.

De teksten tussen « ... ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de kenmerken van het project.

1. ALGEMEEN PRINCIPE

De [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ] onderlaag heeft als doel de overdracht van contactgeluiden tussen verdiepingen te beperken door een scheiding tussen de zendruimte en de structuur van het gebouw te creëren.

Om dit te bereiken moet er een zwevende chape uitgevoerd worden die bestaat uit een hard element (chape) geplaatst op het akoestisch membraan (vering) dat op een hard element (betonbalken, betondal, vloer, enz.) wordt geplaatst. De zwevende chape mag geen enkel contactpunt hebben met de structuur van het gebouw, de muren, de uitvullaag, enz.

2. MATERIAAL

De isolatie van contactgeluiden bij betonnen vloeren zal verkregen worden door het plaatsen, onder een chape in licht beton, van een isolerende mat [ ... van het type insulco insulit Bi+ 8 ... ] die een dikte gelijk of groter aan 8,5 mm onder 1,5 kPa zal moeten hebben.

Het akoestisch membraan zal aan de bovenzijde bestaan uit een oranje polyolefineschuim met gesloten cellen dat fysisch vertakt werd zonder chemische toeslagstoffen. Deze laag zal een dikte van minimum 3,5 mm hebben, een minimale dichtheid van 33 kg/m³ en een gewafelde structuur op de bovenzijde. Deze laag is samengevoegd op een antraciet akoestisch vilt van minimum 5 mm dikte met een zeer lage dynamische stijfheid. De akoestische onderlaag zal zijdelings voorzien zijn aan één kant van een overlappingsstrook in schuim van ± 10 cm en aan de tegenovergestelde kant, van een strook in vilt dat ook ± 10 cm zal uitsteken.

De producent van het membraan zal in elke rol een tape in papier gevoegd hebben die gebruikt zal worden om de overlappingen vast te houden.

Het akoestisch membraan zal getest zijn geweest volgens de laatste normen die van kracht zijn, en zal over recente testrapporten beschikken. Minstens één van de akoestische tests moet uitgevoerd zijn bij het WTCB op een naakte betondal, zonder uitvullaag.

Geplaatst op een naakte betondal, zonder uitvullaag, zal de [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ] onderlaag een bruto akoestisch verzwakking (∆Lw) van 28 dB moeten bieden en een vermindering van het contactgeluidsniveau (∆L) van ± 19,3 dB bij 250 Hz, ± 30,4 dB bij 500 Hz, ± 49,9 dB bij 1250 Hz en ± 63,4 dB bij 4000 Hz.

De [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ]  onderlaag zal een zeer lage dynamische stijfheid hebben (s't ≤ 8 MN/m³) en een zeer lage resonantiefrequentie (≤ 25 Hz). Deze bijzonder lage resonantiefrequentie zal het mogelijk maken om de luchtgeluiden tot 7 dB te verminderen in vergelijking met een onderlaag die een resonantiefrequentie van 160 Hz of meer zou hebben.

De [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ] onderlaag zal een thermische weerstand (R) van 0,24 m² K/W hebben. Zijn thermische isolatiewaarden zullen door de drie Belgische gewesten erkend zijn en teruggenomen zijn in de lijst van de officiële "EPB-productgegevens" om gebruikt te kunnen worden in het kader van de EPB-berekeningen.

De producent van de akoestische onderlaag zal een recent akoestisch rapport van het WTCB ter beschikking moeten stellen waarin de aangekondigde prestaties bevestigd worden. Het product zal ook over een gunstig VOS-emissie testrapport moeten beschikken.

Een staal zal ter goedkeuring aan de verantwoordelijke architect worden voorgelegd.

3. PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Voorbereiding

Een uitvullaag zal uitgevoerd worden om leidingen en andere buizen te bedekken. Deze uitvullaag kan uitgevoerd worden met behulp van een « ... thermisch beton of ieder ander evenwaardig mengsel ... » die een thermische isolatie tussen verdiepingen zal bieden.

« … Indien de uitvoering van een uitvullaag onmogelijk is, zal de [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ] onderlaag rechtstreeks op de technische leidingen ontrold worden. De betondal moet vlak zijn en zorgvuldig geborsteld worden. Bij het kruisen van leidingen, uitvlakken met cement of zand zodanig dat er geen lege ruimte overblijft onder het insulit membraan. … »

3.2. Plaatsing van de onderlaag

Het [ ...  insulco insulit Bi+ 8 ... ] membraan zal uitgerold moeten worden met het vilt naar de vloer gericht en met een overlapping van ± 10 cm (schuim op schuim) met behulp van de daarvoor voorziene uitstekende schuimlaag. De overlappingen zullen verzekerd worden met behulp van de tape in papier die bij de rollen wordt meegeleverd (om de 1 m, 30 cm plakband haaks op de overlapping aanbrengen). De onderlaag zal afgesneden worden langs de muren.

Verticale leidingen van de verwarming of sanitair zullen steeds zorgvuldig geïsoleerd moeten worden van de chape waar ze doorheen gaan met behulp van ter plekke gemaakte moffen [ ... uit insulco insulit Bi+ 8 of uit de zelfklevende insulco Lfoam randstrook ... ].

« ...

Vloerverwarming

Het vloerverwarmingssysteem zal bovenop het [ ... insulit Bi+ 8 ... ] membraan worden geplaatst. De leidingen worden vastgehouden « ... in een soepel gestructureerd membraan, op een krimpnet, enz. ... » of met elke andere plaatsingsmethode die bedoeld is om zwevend geplaatst te worden. De buizen mogen in geen enkel geval vastgehecht worden doorheen de onderlaag.

… »

3.3. Randstrook

De verbinding tussen de [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ] onderlaag en de muur zal verzekerd worden door de [ ... insulco Lfoam ... ] randstrook. Het zal toelaten dat de zwevende chape en de afgewerkte vloer geen enkel lateraal contactpunt hebben met de muur. Het overschot van de randstrook dat uit de chape steekt zal pas na het plaatsen van de definitieve vloerbedekking afgesneden en verwijderd mogen worden.

Voor meer informatie over de randstrook, zijn kenmerken en zijn juiste uitvoering, moet men zich verwijzen naar de [ ... insulco Lfoam ... ] lastenboekbeschrijving.

3.4. Uitvoering van de chape

Alvorens de chape te gieten zal men een perfecte dichting van de onderlaag moeten verzekeren, indien nodig, met behulp van een polyethyleen film.

Het [ ... insulco insulit Bi+ 8 ... ] membraan zal bedekt worden met een versterkte chape van minimum 6 cm dikte.

Pas na het plaatsen van de finale vloerbedekking zal het overschot van de [ ... insulco Lfoam ... ] randstrook afgesneden mogen worden. De plint zal lichtjes hoger dan de finale vloerbedekking geplaatst worden om iedere laterale akoestische overdracht te vermijden. Vervolgens zal er onder de plint een soepele voeg uitgevoerd worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de regels van de kunst. Voor België, raadpleeg de aanbevolen werkwijzen voor een goede uitvoering van de chape die beschreven worden in de TV’s 189 en 193.